DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 31/2014/S

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PARKING

EPS-EN 13163- 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

Typ wyrobu EPS 150

- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

- Producent:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

Zakład produkcyjny 	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. , ul. Waszkiewicza 55, 66-300 Międzyrzecz

Zakład produkcyjny 	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. , ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

Zakład produkcyjny 	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 40, 21-505 Janów Podlaski

Zakład produkcyjny 	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 56, 83-130 Pelplin

- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

- Normą zharmonizowana:

EN 13163: 2012

Jednostka notyfikacyjna lub jednostki notyfikacyjne:

TZUS PRAHA s.p. Poboczka 0700 Ostrava Jednostka Notyfikowana nr 1020

6.	Deklarowane właściwości użytkowe

TABELA 1.

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |  | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- |
| Reakcja na ogień Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | Reakcja na ogień | E | EN 13163:2012 |
|  | Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | - |  |
| Przepuszczalność wody | Nasiąkliwość wody | NPD |  |
| Uwolnienie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | Uwolnienie się substancji niebezpiecznych | NPD |  |
| Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią | Sztywność dynamiczna | NPD |  |
| Wskaźnik pochłaniania dźwięku | - | - |  |
| Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg) | Sztywność dynamiczna | NPD |  |
|  | Grubość, dL | NPD |  |
|  | Ściśliwość | NPD |  |
| Opór cieplny | Opór cieplny | Patrz Tabela 2. |  |
|  | Współczynnik przewodzenia ciepła | D = 0,035 W/mK |  |
|  | Tolerancja grubości | T2 |  |
| Przepuszczalność pary wodnej | Przenikanie pary wodnej | NPD |  |
| Wytrzymałość na ściskanie | Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | CS(10)150 |  |
|  | Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury | DLT(1)5 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie | Wytrzymałość na zginanie | BS200 |  |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 |  |
| Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia, degradacji | Trwałość właściwości | Brak zmiany |  |
| Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia, degradacji | Opór cieplny- współczynnik przewodzenia ciepła | Brak zmiany |  |
|  | Trwałość właściwości | Brak zmiany |  |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji | Pełzanie przy ściskaniu | NPD |  |
|  | Odporność na zamrażanie-odmrażanie | NPD |  |
|  | Długotrwała redukcja grubości | NPD |  |

Tabela 2.

| Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny | 0,25 | 0,55 | 0,85 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,25 |
| Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Opór cieplny | 4,55 | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,25 | 6,55 | 6,85 | 7,10 | 7,40 | 7,70 | 8,00 | 8,25 | 8,55 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała :

W Pelplinie             dnia :25.08. 2014

www.swisspor.pl

KARTA TECHNICZNA PARKING

OPIS

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor PARKING produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem. Standardowy wymiar płyty 500x1000 mm. Istnieje możliwość indywidualnego zamówienia w innych wymiarach. Produkt przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D– 0,035 [W/mK]

klasa reakcji na ogień – E

grubość		T(2) 	± 2 mm

długość		L(3) 	± 3 mm

szerokość	W(3)	± 3 mm

prostokątność	Sb(5) 	± 5 mm/1000 mm

płaskość		P(10) 	± 10 mm

wytrzymałość na zginanie								BS200		  200 kPa

naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym				CS(10)150	  150 kPa

stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych		DS(N)5 		±  0,5%

stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności		DS(70,-)2	  2%

odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury		DLT(1)5	  5%

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	        		TR100		 100 kPa

Tabela 1. Deklarowane wartości oporu cieplnego RD

| Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny | 0,25 | 0,55 | 0,85 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,25 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,25 |
| Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Opór cieplny | 4,55 | 4,85 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 6,25 | 6,55 | 6,85 | 7,10 | 7,40 | 7,70 | 8,00 | 8,25 | 8,55 |

ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie:

- podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,

- w miejscach o większych obciążeniach mechanicznych,

- cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (metoda lekka-mokra),

- ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,

- podłóg na gruncie,

- dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką,

- dachów płaskich,

- wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostowych i innych

konstrukcji inżynierskich,

-  warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.

PRACA ZE STYROPIANEM

Bezpośredni kontakt ze styropianem nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych, szkodliwych dla zdrowia skutków. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych środków ochrony osobistej typu rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania i okulary ochronne. Ocieplenie ze styropianu można bezpiecznie szlifować, nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia. Styropian, nie emituje żadnego promieniowania radioaktywnego typu alfa, beta czy gamma. Oprócz tego nie zawiera żadnych mierzalnych ilości radu w swoich porach i nie jest źródłem emisji radonu do powietrza. Do dokładnego przycinania wystarczą zwykłe narzędzia, które można znaleźć w każdym domu. Płyty styropianowe można łatwo przycinać ręczną piłą o drobnych zębach lub nożem formować różne kształty. Wytyczne mocowania płyt - Patrz Instrukcja układania styropianu www.swisspor.pl ,pliki do pobrania, instrukcje.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I UV

Styropian nie wchodzi w reakcję chemiczną z żadnym stałym  materiałem budowlanym. Nie jest natomiast odporny na działanie rozpuszczalników organicznych, takich jak: aceton, benzol, nitro itp. Istnieje natomiast duża grupa klejów, środków ochrony drewna czy farb, które są specjalnie przeznaczone do stosowania ze styropianem. Zawiera HBCDD - więcej informacji na www.swisspor.pl.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nieosłoniętej warstwy styropianu przez dłuższy czas. Prowadzi to do osłabienia struktury styropianu a wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtym nalotem. Jeśli do tego dojdzie należy ją wówczas usunąć papierem ściernym lub tarką do szlifowania.

PRZECHOWYWANIE

Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych

PAKOWANIE

Tabela 2. Pakowanie  -  płyty 500 mm x1000 mm

| Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość m³ w paczce [m³] | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| Ilość m² w paczce [m²] | 28 | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ilość w paczce [szt.] | 56 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

UWAGA! Standardowa grubość płyt gładkich od 10mm do 300mm. Inne grubości wg życzenia klienta na zamówienie

Tabela 3. Pakowanie  -  płyty frezowane 485 (500) mm x 985 (1000) mm

| Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość m³ w paczce [m³] | - | - | - | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,268 | 0,287 | 0,287 | 0,268 | 0,287 | 0,229 | 0,258 | 0,287 |
| Ilość m² w paczce [m²] | - | - | - | 7,17 | 5,73 | 4,78 | 3,34 | 2,87 | 2,39 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| ilość w paczce [szt.] | - | - | - | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

UWAGA! Standardowa grubość płyt frezowanych od 40mm do 200mm. Inne grubości wg życzenia klienta na zamówienie.

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY

Zakład Produkcyjny w Pelplinie			tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie			tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim		tel. 83 341 37 72,   fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu		tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51