DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 12/2018/S/J

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

swisspor EPS MAX dach podłoga

EPS-EN 13163- T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 J

typ wyrobu EPS 80

- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

- Producent:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów

Zakład produkcyjny 	SWISSPOR Polska Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 40, 21-505 Janów Podlaski

- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

- Norma zharmonizowana:

EN 13163: 2012+A1:2015

Jednostka notyfikacyjna lub jednostki notyfikacyjne:

TZUS PRAHA s.p. Poboczka 0700 Ostrava Jednostka Notyfikowana nr 1020

6.	Deklarowane właściwości użytkowe

TABELA 1.

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Deklarowana klasa/poziom/ NPD1) | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny | Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła | RD patrz Tabela 2. λD 0,038 [W/mK] | EN 13163: 2012+A1:2015 |
|  | Grubości, dN | T2(±2 mm), dN -patrz Tabela 2. |  |
| Reakcja na ogień | Reakcja na ogień | E |  |
| Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia, degradacji | Trwałość właściwości2) | E |  |
| Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia, degradacji | Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła3) | RD patrz Tabela 2. λD 0,038 [W/mK] |  |
|  | Trwałość właściwości | DS(70,-)2 względna zmiana grubości |  |
| Wytrzymałość na ściskanie | Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | CS(10)80 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie | Wytrzymałość na zginanie | BS125 |  |
|  | Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR100 |  |
| Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji | Pełzanie przy ściskaniu | NPD |  |
|  | Odporność na zamrażanie-odmrażanie | NPD |  |
|  | Długotrwała redukcja grubości | NPD |  |
| Przepuszczalność wody | Nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu. Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji | NPD NPD |  |
| Przepuszczalność pary wodnej | Przenikanie pary wodnej | NPD |  |
| Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg) | Sztywność dynamiczna | NPD |  |
|  | Grubość, dL | NPD |  |
|  | Ściśliwość | NPD |  |
| Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | Ciągłe spalanie w postaci żarzenia | NPD |  |
| Uwolnienie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego | Uwolnienie się substancji niebezpiecznych4) | NPD |  |
| 1)właściwości użytkowe nieustalone, 2)właściwości ogniowe EPS nie zmieniają się w czasie, 3)współczynnik przewodzenia ciepła i opór cieplny nie zmieniają się w czasie, 4)europejskie metody badań są w trakcie opracowania. |  |  |  |

Tabela 2.

| Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny [m2·K/W] | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 |
| Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Opór cieplny [m2·K/W] | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,05 | 6,30 | 6,55 | 6,80 | 7,10 | 7,35 | 7,60 | 7,85 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała :

Krajowy Doradca Techniczny: Edyta Sauć

W Pelplinie             dnia :20.06.2018

www.swisspor.pl

KARTA TECHNICZNA swisspor EPS MAX dach podłoga

OPIS

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor EPS MAX dach podłoga produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem. Standardowy wymiar płyty 500x1000 mm. Istnieje możliwość indywidualnego zamówienia w innych wymiarach. Produkt przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012+A1:2015

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D– 0,038 [W/mK]

klasa reakcji na ogień – E

grubość		T(2) 	± 2 mm

długość		L(3) 	± 3 mm

szerokość	W(3)	± 3 mm

prostokątność	Sb(5) 	± 5 mm/1000 mm

płaskość		P(10) 	± 10 mm

wytrzymałość na zginanie								BS125		  125 kPa

naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym				CS(10)80	  80 kPa

stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych		DS(N)5 		±  0,5%

stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności		DS(70,-)2	  2%

odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury		DLT(1)5	  5%

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	        		TR100		 100 kPa

Tabela 1. Deklarowane wartości oporu cieplnego RD

| Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór cieplny [m2·K/W] | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 |
| Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Opór cieplny [m2·K/W] | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,05 | 6,30 | 6,55 | 6,80 | 7,10 | 7,35 | 7,60 | 7,85 |

ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie:

- ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",

- podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,

- podłóg w budownictwie, przemysłowym przy małych i średnich obciążeniach,

- podłóg na stropach o sztywnej konstrukcji,

- podłóg w systemie ogrzewania podłogowego

- stropów pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi,

- stropów zewnętrznych nad przejazdami,

- stropodachów pełnych i wentylowanych,

- stropodachów o lekkiej konstrukcji np. blacha trapezowa,

- tarasów i balkonów,

- dachów stromych między, nad i pod krokwiami.

PRACA ZE STYROPIANEM

Bezpośredni kontakt ze styropianem nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych, szkodliwych dla zdrowia skutków. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych środków ochrony osobistej typu rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania i okulary ochronne. Ocieplenie ze styropianu można bezpiecznie szlifować, nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia. Styropian, nie emituje żadnego promieniowania radioaktywnego typu alfa, beta czy gamma. Oprócz tego nie zawiera żadnych mierzalnych ilości radu w swoich porach i nie jest źródłem emisji radonu do powietrza. Do dokładnego przycinania wystarczą zwykłe narzędzia, które można znaleźć w każdym domu. Płyty styropianowe można łatwo przycinać ręczną piłą o drobnych zębach lub nożem formować różne kształty. Wytyczne mocowania płyt - Patrz Instrukcja układania styropianu www.swisspor.pl ,pliki do pobrania, instrukcje.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I UV

Styropian nie wchodzi w reakcję chemiczną z żadnym stałym  materiałem budowlanym. Nie jest natomiast odporny na działanie rozpuszczalników organicznych, takich jak: aceton, benzol, nitro itp. Istnieje natomiast duża grupa klejów, środków ochrony drewna czy farb, które są specjalnie przeznaczone do stosowania ze styropianem.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nieosłoniętej warstwy styropianu przez dłuższy czas. Prowadzi to do osłabienia struktury styropianu a wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtym nalotem. Jeśli do tego dojdzie należy ją wówczas usunąć papierem ściernym lub tarką do szlifowania.

PRZECHOWYWANIE

Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych

PAKOWANIE

Tabela 2. Pakowanie  -  płyty 500 mm x1000 mm

| Grubość [mm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objętość paczki [m³] | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,275 | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| Powierzchnia płyt w paczce [m²] | 28 | 15 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
| Ilość płyt w paczce [szt.] | 56 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Grubość [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Objętość paczki [m³] | 0,24 | 0,255 | 0,27 | 0,285 | 0,30 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| Powierzchnia płyt w paczce [m²] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilość płyt w paczce [szt.] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tabela 3. Pakowanie  -  płyty frezowane 485  mm x 985  mm

| Grubość [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objętość paczki [m³] | 0,287 | 0,287 | 0,267 | 0,267 | 0,258 | 0,287 | 0,263 | 0,287 | 0,248 | 0,267 | 0,287 | 0,229 | 0,243 |
| Powierzchnia płyt w paczce [m²] | 5,73 | 4,78 | 3,82 | 3,34 | 2,87 | 2,87 | 2,39 | 2,39 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 |
| Ilość płyt w paczce [szt.] | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Grubość [mm] | 180 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objętość paczki [m³] | 0,257 | 0,272 | 0,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia płyt w paczce [m²] | 1,43 | 1,43 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość płyt w paczce [szt.] | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY                                                                                                12.04.2018

Zakład Produkcyjny w Pelplinie			tel. 58 888 84 00,   fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie			tel. 32 625 72 50,   fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim		tel. 83 341 37 72,   fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu		tel. 95 741 14 06,   fax 95 742 66 51